Содержание

Введение	2

1. Общие физические и химические свойства  магния	3

2. Получение  магниевых  сплавов.	4

3. Классификация  магниевых  сплавов  и  их маркировка	8

4. Модификация магниевых  сплавов  и  их дегазация	13

Выводы	15

Список использованной литературы	16

# Введение

Магний – широко распространенный в природе  элемент, относится к числу «молодых» цветных металлов. Его промышленное производство началось только в годы первой мировой войны.  Химическая  активность  и невысокие механические  свойства  не позволяют использовать магний  непосредственно в металлургии  для  производства деталей. Но вместе с тем магний обладает одной очень  важной особенность – его плотность относительно невысока, поэтому  полученные  изделия  легки,  что очень  важно  в  авиастроении  и космической технике. Поэтому основная масса  магния потребляется в виде сплавов. Легирование магния алюминием и цинком повышает механические и технологические, главным образом литейные свойства сплавов, а марганец улучшает их коррозионную стойкость.

Хорошие литейные и механические свойства магниевых сплавов служат основой для их широкого использования в самолето- и автомобилестроении для изготовления сложных и высоконагруженных деталей двигателей.

В работе мы рассмотрим вопросы получения сплавов, их  маркировки  и  улучшения  свойств  сплавов  на основе магния.

# 1. Общие физические и химические свойства  магния

Магний – светло-серебристый металл. В периодической системе элементов Д. И. Менделеева магний находится во II группе 3-го периода под номером 12. Он типичный представитель группы легких цветных металлов. Плотность магния при 20°С составляет 1738 кг/м3. Магний - легколетучий  металл. Заметной летучестью при нормальном давлении он обладает уже при температурах около 600°С. Вакуум ускоряет возгонку магния. Во всех химических соединениях магний двухвалентен.

В ряду напряжений магний занимает место среди наиболее электроотрицательных элементов. Его нормальный электродный потенциал равен -2,38 В.

В сухом воздухе на поверхности металлического магния образуется оксидная пленка, которая хорошо защищает металл от дальнейшей коррозии. Влажная среда заметно снижает коррозионную стойкость магния, особенно при температуре выше 380°С. При взаимодействии с парами воды образуется Mg(OH)2. Поэтому тушение горящего магния водой недопустимо.

Магний хорошо противостоит действию плавиковой и хромовой кислот и растворов едких щелочей. Он очень устойчив по отношению к минеральным маслам, бензину и керосину. Однако магний хорошо растворяется в большинстве кислот и нестоек в водных растворах солей. Химическая активность магния резко возрастает при увеличении в нем содержания примесей.

Значительные количества магния используют в металлургической промышленности, В цветной металлургии его применяют в качестве восстановителя при получении ряда активных металлов (V, Cr, Ti, Zr, U и др.) магнийтермическим способом и при производстве цветного литья. Черная металлургия использует магний при раскислении некоторых марок сталей и в качестве модификатора при получении сверхпрочного чугуна с шаровидными включениями графита.

Способность магния давать при горении яркий свет и высокую температуру используют в военной технике для изготовления осветительных, зажигательных и трассирующих снарядов и авиационных бомб.

Оксид магния является основой широкого ассортимента высококачественных магнезитовых огнеупоров и магнезитового цемента.

# 2. Получение  магниевых  сплавов.

Магний и его сплавы в расплавленном состоянии энергично реагируют с кислородом и поэтому загораются на воздухе. В связи с этим при плавке необходимо применение специальных мер для своевременной и надежной защиты расплавленного металла от контактов с кислородом воздухом.

В промышленности нашел применение метод плавки под слоем флюсов. Различие в способах ведения плавки и разливки сплава требует  применения флюсов различного состава. Основное назначение флюсов заключается в образовании на поверхности защитного покрова, изолирующего сплав от контакта с воздухом, и в удалении из сплава окислов и нитридов, получившихся во время плавки.

Приведем классификацию флюсов, применяемых при плавке и разливке магниевых сплавов.

Единые (универсальные) флюсы используют на всех стадиях технологического процесса плавки магниевых сплавов.

Рафинирующие флюсы применяют во время рафинирования магниевых сплавов в сочетании с покровными флюсами.

Покровные флюсы используют только после рафинирования сплава во время отстойки сплава в тигле и разливки его в формы в сочетании с рафинирующими флюсами.

Прочие флюсы для плавки магниевых сплавов, в состав которых входят элементы, активно взаимодействующие с универсальными флюсами (например, флюсы для сплавов магния с литием), используют при переплавке стружки.

Вспомогательные флюсы и соли, например, карналлит, применяют для промывки ковшей и другого плавильного инструмента.

Таблица 2. Флюсы, применяемые при плавке и разливке магниевых сплавов

| Марка | Массовая доля компонентов» % | Назначение |
| --- | --- | --- |
| ВИ2 ВИ3 В Карналлит | 38-46 MgCI2; 32-40 КС1; 5 BaCI2; 3-5CaF2; до 8 NaCl, + CaCI2; до 1,5 MgO 34-40 MgCl2; 25-36 КС1; 15-20 Ca F2; 7-10 MgO; до 8 NaCl+CaCI2 18-23 MgCl2; 30-40 КС1; 30-35 BaCl2; 3-6 CaF2; до 1,5 MgO; до 10 NaCl+CaCl2 40-48 MgCl2; 34-42 КС1; до 1,2 MgO; до 8 NaCl+CaCl2 | Универсальный флюс для приготовления сплавов типа МЛ5 в стационарных тиглях, а также в индукционных печах Универсальный флюс для приготовления сплавов в выемных плавильных тиглях Универсальный флюс для плавки сплава МЛ 10 В качестве основы для приготовления флюсов марок ВИ2, ВИЗ, Б, а также для промывки разливочных ковшей и плавильного инструмента |

Флюсы должны обладать следующими общими свойствами:

- Иметь температуру плавления ниже температуры плавления сплава или чистого магния;

- Иметь достаточно высокие текучесть и поверхностное натяжение для того, чтобы поверхность сплава покрывалась сплошным слоем расплавленного флюса;

- Смачивать стенки тигля;

- Хорошей рафинирующей способностью, т. е. способностью легко удалять из расплава неметаллические включения;

- Иметь плотность в расплавленном состоянии при температурах 700 – 800°С несколько большую, чем плотность  сплава, чтобы обеспечить оседание частиц флюса, находящихся во взвешенном состоянии в сплаве;

- Не оказывать химического влияния на магний и другие составляющие магниевого сплава, а также на материал футеровки плавильных печей.

Химический состав и область применения наиболее распространенных флюсов для плавки и разливки магниевых сплавов приведены в табл. 2.

Способ защиты магниевых сплавов с помощью флюсов отличается простотой и надежностью, но имеет ряд недостатков: флюс окисляется,  твердеет, пленка флюса нарушается и теряет свои защитные свойства. При зачерпывании сплава пленка флюса может попасть в отливку, что создает опасность коррозии, в результате чего стойкость отливок снижается.  Выделяющийся хлор, пары и пыль от флюсов вызывают также коррозию литейного оборудования.

В последнее время появляется повышенный интерес к применению газообразных сред для защиты от окисления и загорания расплава  и к использованию бесфлюсовой плавки.

Для создания защитной атмосферы на практике применяют. углекислый газ, аргон, сернистый ангидрид.

На рис. 1 приведена схема устройства для бесфлюсовой плавки магниевых сплавов с использованием порошкообразной серы, из которой при сгорании образуется сернистый ангидрид. Наиболее действенным средством защиты является шестифтористая сера SF6 – тяжелый газ, неядовитый, без цвета и запаха, который носит название элегаза. Нетоксичность элегаза является существенным, преимуществом по сравнению с сернистым ангидридом. Защитное действие элегаза основано на взаимодействии с расплавом, в результате чего образуется непроницаемая поверхностная пленка фторидов магния, обладающая способностью мгновенно восстанавливаться даже после многократного удаления.

Для плавки магниевых сплавов применяют тигельные печи с выемным или стационарным тиглем или отражательные печи большой вместимости. В разогретый тигель или печь загружают небольшое количество размолотого флюса и около половины всего количества магния, поверхность которого также засыпается флюсом. После расплавления первой порции магния постепенно загружают остальное количество магния. Затем, когда расплавится весь магний, в сплав при температуре 680 – 700°С вводят предварительно мелко раздробленную лигатуру алюминий-марганец.

Марганец в магниевые сплавы вводят при температуре 850°С в виде смеси металлического марганца или хлористого марганца с флюсом ВИ3. В течение всего процесса плавки поверхность сплава должна быть покрыта слоем флюса ВИ3.

Цинк добавляется в конце плавки при температуре расплава 700 –     720°С. При той же температуре в сплав добавляется бериллий в виде лигатур магний – бериллий или марганец-алюминий-бериллий или в виде фторбериллата натрия NaBeF4. Лигатуры, содержащие бериллий, вводят в сплав до рафинирования, а фторбериллат натрия – во время рафинирования.

Церий, являясь компонентом некоторых новых магниевых сплавов, входит в состав мишметалла, имеющего следующий состав (%): 45 – 55 церия, до 20 лантана, 15 железа, остальное – редкоземельные элементы. При расчете шихты учитывают суммарное содержание всех редкоземельных элементов.

Цирконий вводят в сплав в виде фторцирконата натрия Na2ZrF6 при температуре 850 – 900°С.

Заключительной стадией плавки любого магниевого сплава является обработка его в жидком состоянии с целью рафинирования, а также модифицирования структуры. Рафинирование магниевого сплава проводят после введения всех легирующих добавок и доведения температуры расплава до 700 – 72 °С. Лишь в случае обработки магниевого сплава фторбериллатом натрия температура нагрева сплава перед рафинированием повышается до 750 – 760°С. Обычно рафинирование производят путем перемешивания сплава железной ложкой или шумовкой в течение 3 – 6 минут, при этом поверхность расплава посыпают размолотым флюсом ВИ3. Перемешивание начинают с верхних слоев сплава, затем ложку постепенно опускают вниз. Рафинирование считается законченным, когда поверхность сплава приобретает блестящий, зеркальный вид. По окончании рафинирования с поверхности сплава счищают флюс, а зеркало сплава вновь покрывают ровным слоем свежей порции размолотого флюса ВИ3. Затем магниевые сплавы, кроме сплавов МЛ4, МЛ5 и МЛ6, нагревают до 750 – 780°С и выдерживают при этой температуре в течение 10 – 15 мин.

Магниевые сплавы марок МЛ4, МЛ5 и МЛ6 перед разливкой подвергают модифицированию. После снятия с поверхности сплава загрязнений, образовавшихся при модифицировании, и после засыпки поверхности расплава свежей порцией флюса эти сплавы выдерживают, при этом температура понижается до 650 – 700°С.

В ходе плавки тщательно наблюдают за состоянием поверхности жидкого сплава. Если сплав начинает гореть, его необходимо засыпать порошкообразным флюсом при помощи пневматического флюсораспылителя.

# 3. Классификация  магниевых  сплавов  и  их маркировка

Литейные и деформируемые магниевые сплавы в отечественных  стандартах (ГОСТ) обозначаются следующим образом:

МЛ – магниевые  литейные сплавы (ГОСТ 2856);

МА – магниевые  деформируемые сплавы (ГОСТ 14957);

ПЧ – повышенной  чистоты;

ОН – общего  назначения.

Деформируемые магниевые сплавы классифицируются следующим образом: сплавы для прессования, ковки, штамповки, для горячей и холодной прокатки.  Кроме того, литейные и деформируемые магниевые сплавы классифицируются по прочности при нормальных и повышенных температурах, коррозионной стойкости и плотности.  По уровню прочности и ряду других основных свойств (жаропрочности, плотности) магниевые деформируемые сплавы подразделяются на 4, а литейные – на  3 группы  (таб. 1).

Таблица 1. Группы  магниевых сплавов.

| Группа сплавов | Классификация сплавов | Марки литейных магниевых сплавов | Марки деформируемых магниевых сплавов |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Сплавы средней прочности | МЛ3 | МА1, МА2, МА8, МА8пч, МА2-1, МА2-1пч, МА20 |
| II | Сплавы высокой прочности | МА4, МЛ4пч, МЛ5, МЛ5пч, МЛ5он, МЛ6, МЛ8, Мл12, МЛ15 | МА5, МА14, МА15, МА19 |
| III | Жаропрочные сплавы | МЛ9, МЛ10, МЛ11, МЛ19 | МА11, МА12 |
| IV | Сплавы пониженной плотности, содержащие литий |  | МА18, МА21 |

По предельно допустимым рабочим температурам и длительности работы при них магниевые сплавы подразделяются следующим образом:

| Группа сплавов | Рекомендуемые условия работы | Марки литейных сплавов | Марки деформируемых сплавов |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Длительно до 150°С, кратковременно до 200°С | МЛ3, МЛ4, МЛ4пч, МЛ5, МЛ5пч, МЛ5он, МЛ6, МЛ8 | МА1, МА2, МА2-1, МА5, МА2-1пч, МА15, МА19, МА20 |
| II | Длительно до 200°С, кратковременно до 250°С | МЛ12, МЛ15 | МА8 |
| III | Длительно до 200-300°С, кратковременно до 300 – 400°С | МЛ9, МЛ10, МЛ11, МЛ19 | МА11, МА12 |
| IV | Длительно до 125°С |  | МА14 |
| V | Длительно до 60°С |  | МА18, МА21 |

По коррозионной стойкости во всех климатических атмосферных условиях магниевые сплавы можно разделить на 3 основные группы:

| Группа сплавов | Уровень сравнительной коррозионной стойкости | Марки литейных сплавов | Марки деформируемых сплавов |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Повышенная | МЛ4пч, МЛ5пч | МА1, МА8, МА8пч, МА2-1пч |
| II | Удовлетворительная | МЛ3, МЛ4, МЛ5, МЛ6, МЛ8, МЛ9, МЛ10, МЛ11, МЛ12, МЛ19 | МА2, МА2-1, МА5, МА12, МА14, МА15, МА18, МЛ15, МА19, МА20, МА21 |
| III | Пониженная | МЛ5он | МА11 |

По степени свариваемости магниевые сплавы можно классифицировать:

| Группа сплавов | Свариваемость сплавов | Марки литейных сплавов | Марки деформируемых сплавов |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Хорошая | МЛ9, МЛ10, МЛ11 | МА2 МА2-1, МА2-1пч, МА11, МА18, МА20, МА21 |
| II | Удовлетворительная | МЛ3, МЛ4, МЛ4пч, МЛ5, МЛ5пч, МЛ6, МЛ8, МЛ12, МЛ15 | МА1, МА5, МАВ, МА11, МА15 |
| III | Практически несвариваемые |  | МА14, МА19 |

В США и некоторых других странах магниевые сплавы обозначаются по системе, разработанной Американским обществом по испытаниям материалов (ASTM), включающей основные данные по химическому составу. Обозначение сплавов начинается с двух букв, представляющих два основных легирующих элемента. Буквы располагаются по убыванию содержания элементов или, при равных их количествах – по алфавиту. За буквами следуют цифры, указывающие содержание элементов в целых процентах. Последующие буквы (А, В, С) отражают модификацию сплава по содержанию второстепенных легирующих элементов или примесей. Чистота сплава увеличивается от С до А, т. е. А – наиболее чистый. Символ "Х" обозначает, что сплав новый и пока не стандартизирован, т. е. так называемый "временно стандартизированный сплав", например АZ81ХА.

Наиболее часто встречающиеся буквы для обозначения магниевых сплавов по ASTM приведены ниже:

А - алюминий,

Н - торий,

Z - цинк,

Е - редкоземельные металлы,

М - марганец,

L - литий,

К или W - цирконий,

Q - серебро.

Например, сплав АZ31В содержит номинально 3,0 % алюминия, 1,0 % цинка, имеет отличительные особенности по содержанию марганца и примесей (железа, никеля), что показывает буква В, т. е. сплав "средней" чистоты по примесям.  Модуль упругости при растяжении (Е) литейных сплавов обычно находится в пределах 4,2 – 4,4·104 МПа. Химический состав, термическая обработка и технология получения отливок незначительно меняют модуль упругости.   Модуль сдвига литейных сплавов составляет 1,5-1,6·104 МПа.     Коэффициент Пуассона литейных сплавов равен 0,31-0,35.  Сплавы МЛ9, МЛ10, МЛ11, МЛ19 предназначены для длительной эксплуатации при 200 – 300°С и кратковременной – при  300 – 400°С.

При низких температурах модуль упругости, пределы текучести и прочности литейных сплавов увеличивается на 10 – 30 %, а относительное удлинение снижается в 1,1 – 1,3 раза.  При осевом растяжении магниевые сплавы имеют малую чувствительность к надрезу. Даже при высоких значениях aк=4 – 6 отношение sв"/sв равно 0,9 – 1,0. При внецентренном растяжении надрезанных образцов магниевые сплавы проявляют большую чувствительность к надрезу.  Типичные значения ударной вязкости литейных сплавов составляют 0,5 – 0,7 кг·с·м/см2.   Предел текучести при сдвиге литейных сплавов составляет 0,5 – 0,7 от предела текучести при растяжении.  Однозначной связи между прочностью и твердостью магниевых сплавов не существует. Твердость по Бринеллю магниевых сплавов – 350 – 900 МПа.

Предел текучести деформируемых магниевых сплавов при сжатии на 15 – 40% ниже их предела текучести при растяжении. Исключение составляют сплавы типа МА14 и магниево-литиевые сплавы (МА18, МА21, LА141А), пределы текучести которые при сжатии и растяжении равны между собой.

В зависимости от состава сплава, вида и режима термообработки полуфабриката модуль упругости при растяжении (Е) находится в пределах (4,1 – 4,4)·104 МПа. Для сплавов с литием (МА18, МА21) Е=(4,4 – 4,6)·104 МПа.

Модуль сдвига деформируемых магниевых сплавов составляет (1,5 – 1,6)·104 МПа; коэффициент Пуассона – 0,31 – 0,35.

При осевом растяжении деформируемые магниевые сплавы имеют малую чувствительность к надрезу. При aк=4 отношение  sв"/sв=1,1 – 1,6.

При внецентренном растяжении надрезанных образцов чувствительность к надрезу резко возрастает. Типичные значения ударной вязкости магниевых сплавов составляют 0,5 – 1,5 кгс·м/см2, для магниево-литиевых сплавов (МА18, МА21, ЕА141А) – 1,8 – 3,0 кгс·м/см2.

Предел усталости деформируемых магниевых сплавов равен:  для гладких образцов 80 – 130 МПа, для образцов с надрезом – 50 – 100 МПа.

Отношение предела прочности при срезе к пределу прочности при растяжении равно приблизительно 0,7 для деформируемых магниевых сплавов и изменяется в пределах 120 – 220 МПа; составляет 0,35 – 0,45 от предела текучести при растяжении; твердость по Бринеллю 400 – 800 МПа.

# 4. Модификация магниевых  сплавов  и  их дегазация

Модификацию сплавов на основе магния применяют для  уменьшения структуры и повышения механических свойств. Такие сплавы  как МЛЗ, МЛ4, МЛ5 и МЛ6 модифицируют при помощи перегрева расплава из которого изготовляют сплав, обрабатывают его хлорным железом, обрабатывают углеродосодержащими веществами.

Рассмотрим  процесс модификации перегревом. После  рафинирования сплав нагревают до 850 или 900°С и выдерживают соответственно в течение 15 – 20 или 10 – 15 минут в зависимости  от  примененной  температуры. Недостатком этого метода будет возрастание    окисляемости сплава. Возможна  также модифицикация  сплавов карбонатом кальция,  или мелом. Во время модификации  температуру сплава выдерживают  около 760 – 780°С. Процесс обработки  сплава занимает 5 – 8 мин и проводится до прекращения выделения пузырей на поверхности сплава. Сплав выдерживают после модификации 10 – 40 мин.

В целях повышения коррозионной стойкости и механических свойств магниевых сплавов разработано несколько способов обработки их в жидком состоянии, например способ последовательной обработки ванны жидкого сплава кальцием и гексахлорэтаном. Указанную обработку осуществляют по следующей технологии, кальций в количестве 0,1% вводят в сплав после его рафинирования при температуре 750°С. Через 10 минут после введения кальция сплав обрабатывают гексахлорэтаном при температуре 750 – 780°С. Навеску гексахлорэтана в количестве 0,07 – 0,1% от массы шихты заворачивают в алюминиевую фольгу или тонкую бумагу и помещают в тигль. По окончании реакции с поверхности сплава снимают шлак, сплав покрывают слоем флюса. Сплав в тигле подвергают кратковременному рафинированию в течение 1 – 1,5 мин. После повторного рафинирования сплав выдерживают в течение 15 минут, после чего он готов к разливке.

Последовательная обработка магниевого сплава кальцием и гексахлорэтаном повышает плотность и позволяет значительно улучшить их механические свойства.

Магниевые сплавы в процессе их плавки и разливки поглощают самое большое количество водорода по сравнению с любым из ранее рассмотренных сплавов цветных металлов. Например, если в алюминиевых сплавах содержание водорода составляет 1-5 см3 на 100 г сплава, то в магниевых сплавах количество водорода может доходить до 20-30 см3 на 100 г сплава.

Исходя из представления о методах дегазации алюминиевых сплавов, следует предположить, что магниевые сплавы можно дегазировать теми же способами, что и алюминиевые. Наиболее проверенным способом дегазации магниевых сплавов оказался метод продувки через расплав инертных газов (гелия, аргона), а также химически активных газов: хлора и азота.

Продувку сплава инертным газом проводят при температуре 740 – 750°С. Скорость продувки устанавливается такой, чтобы привести к интенсивному перемешиванию расплава без выплескивания сплава на стенки и борта печи. Время продувки для понижения содержания водорода в магниевом сплаве (до 8 – 10 см3 на 100 г сплава) составляет 30 минут. Более продолжительная дегазация сплава приводит к некоторому укрупнению зерна в структуре материала отливок.

Действие азота при дегазации магниевых сплавов аналогично действию инертного газа. Однако при прохождении пузырьков азота через сплав происходит частичное взаимодействие сплава с газом и образуется нитрид магния, что приводит к загрязнению сплава.

# Выводы

Развитие техники и технологии требует применения новых  материалов и сплавов. Особенно это важно для тех областей  промышленности  и  техники,  в которых  лимитируется  масса  изделия. К таким  областям  можно отнести авиацию, космическую технику, автомобилестроение, ядерную технику. В этих  областях  техники  создаются  технические устройства,  масса которых  во многих случаях должна  быть минимальна. Поэтому необходимо применение  материалов с высокими конструкционными свойствами  и  малой массой. К таким  веществам  можно отнести сплавы  на  основе  магния.  Как  рассмотрено  выше изготовление таких сплавов довольно сложная  технологическая задача, требующая  использования инертных газов и т.п. Поэтому  разработки сплавов  на  основе магния, улучшение  их  свойств при обработке имеет  большое  будущее.

# Список использованной литературы

- Белоусов Н. Н.  Плавка и разливка сплавов цветных металлов. - Л.: Машиностроение, 1981. – 80с.

- Воздвиженский В. М. Литейные сплавы и технология их выплавки в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1984. – 432с.

- Липницкий А. М., Морозов И. В. Технология цветного литья. - Л.: Машгиз, 1986. – 224с.

- Сажин В. Б. Основы материаловедения. М.: ТЕИС, 2005. – 156 с.

- Уткин Н. И. Металлургия цветных  металлов. – М.: Металлургия, 1985. – 440 с.

- Элвелл В. Т., Вуд Д. Ф. Анализ новых металлов. Пер. с англ. – М.: Химия, 1970. -  220 с.

# Text boxes

Рис. 1. Схема устройства для бесфлюсовой плавки магниевых сплавов с использованием серы;

1-расплавленная сера; 2-труба для подачи сжатого воздуха; 3-печь; 4-стальной тигель; 5-магниевый сплав.